球阀、闸阀、蝶阀、深抽油管…

采用1350碳化钨-10钴-4铬涂层做为耐腐蚀、耐磨用途。图中为8"小型球阀。高压高速火焰的涂层具有极佳之致密性，因此无须再上封孔剂即能提供足够的密封效果。

应用领域：球阀

应用材料：WC-Co

使用制程：HVOF

涂层应用：耐腐蚀、耐磨耗

前往了解HVOF设备

应用领域：阀体

应用材料：WC-Co

使用制程：HVOF

涂层应用：耐腐蚀、耐磨耗

前往了解HVOF设备

应用领域：泵浦转子

应用材料：WC-Ni

使用制程：HVOF

涂层应用：耐磨耗

前往了解HVOF设备

应用领域：深抽油管

应用材料：镍基超合金

使用制程：HVOF

涂层应用：耐腐蚀、耐磨耗

前往了解HVOF设备